ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

по дисциплине

"Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений"

1. Испытания строительных конструкций, инженерная подготовка испытаний. Цели, задачи, методика проведения. Технические средства для измерений при испытаниях.

2. Классификация неразрушающих методов испытания строительных конструкций.

3. Общее (предварительное) обследование строительных конструкций. Цели, задачи, методика проведения.

4. Дефекты и повреждения строительных конструкций. Дефектоскопия строительных конструкций.

5. Детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций. Методы получения информации.

6. Методы оценки технического состояния строительных конструкций по результатам обследования.

- Испытания строительных конструкций, инженерная подготовка испытаний. Цели,  задачи, методика проведения. Технические средства для измерений при испытаниях.

Испытание независимо от задачи, для решения которой они проводятся, представляют собой сложный комплекс инженерно-технических мероприятий. Поэтому перед проведением испытаний разрабатывается специальный проект испытаний. Разработка такого проекта совместно с инженерными мероприятиями на стадии испытания и представляют инженерную подготовку испытания.

Проект на испытание конструкций включает в себя:

- Рабочая программа испытания.

  - цель и задачи испытаний;

  - схема проведения испытаний, т.е. схема приложения нагрузок и приборов;

  - рабочая методика проведения испытания (способы создания нагрузок, последовательность приложения, этапы, их количество, расчет величин испытательной нагрузки).

- Проект самой испытательной нагрузки.

- Разработка мероприятий по Т.Б. и охране труда при произведение испытаний.

В этом разделе основное внимание уделяется мерам по безопасности людей, меры по сохранению конструкций, защита от обрушений.

|  | Контролируемые параметры | Обследование |
| --- | --- | --- |
| Бет. констр. | Класс бетона, геометр размеры, морозостойкость. |  |
| ЖБК | Класс бетона и армат, трещины – характер расположения и вид, состояние стыков, узлов. | Прогибы- опред-ся выборочно для констр с max проибом. Кол-во констр, в кот опред-ся прогиб – не менее 3х. Кол-во констр, в кот опред прочность арматуры-кол-во вырезанных стержней – не менее 3х |
| Камен. констр | Геометр размеры, тип кладки, вид и марка камней, толщина швов, вид арматуры, влажность кладки | Местное вскрытие – изъятие нескольких кирпичей. Образцы берутся из менее нагруженных частей (под подоконником). Кол-во образцов не менее 5. |
| МК | Размеры, прогибы, узлы: сварные, болтовые соединения, состояние антикороз защиты. | Ослабленные заклепки и болты, найденные трещины |
| ДК | Влажность древесины, вид древесины, степень биологич повреждения. | Вид сорта древесины, состояние сопряженных частей. |

Приборы, применяемые для контроля:

1) Молотки Шмидта – (для контроля прочности бетона) – по величине отскока определяют прочность материала. + не требует батареек, - не все материалы может обследовать (теплоизол).

2) Измеритель прочности строительных материалов ИПС-МГ 4.01 предназначен для определения прочности бетона, раствора и строительной керамики методом ударного импульса. Прибор позволяет также оценивать физико-механические свойства строительных материалов в образцах и изделиях (прочность, твердость, упруго-пластические свойства), выявлять неоднородности, зоны плохого уплотнения и др.

## 3) ОНИКС-2,6

∙ Оперативный контроль прочности и однородности бетона  при технологическом контроле, обследовании объектов, а также контроль кирпича, легких бетонов, строительных и композитных материалов

∙ Дефектоскопии изделий, исследования упруго-пластических свойств материалов

∙ Измерение плотности композитных материалов (опция)

+ ИПС – проводит статистическую обработку результатов.

4) ОНИКС-СР

∙ оперативное испытание образцов-кубов из бетона с гранью 100 и 150 мм и призм методом скола ребра в лабораторных и полевых условиях;
∙ оперативное испытание кирпича, тротуарной плитки и др. изделий методом скола ребра в лабораторных  и полевых условиях;
∙ уточнение градуировочных характеристик ультразвуковых и ударно-импульсных приборов .

5) ПОС 50МГ4 – метод вырыва анкера.

6) СПЕКТР-20 – ультразвуковой прибор.

Приборы для определения теплопроводности:

1) ИТП-МГ4 «зонд» (Цена: 33,380руб.:) - предназначен для оперативного определения теплопроводности строительных материалов, а также материалов, предназначенных для тепловой изоляции пром оборудования и трубопроводов методом теплового зонда

2) Теплограф - измерение и регистрация плотности тепловых потоков, проходящих через одно- и многослойные ограждающие конструкции, через теплоизоляцию и облицовку различных объектов

измерение температуры поверхностей или воздуха внутри и снаружи помещений.

3) Измерители теплопроводности МИТ-1 предназначены для оперативного определения теплопроводности строительных и теплоизоляционных материалов зондовым методом при технологическом, лабораторном контроле и в полевых условиях..

Для определения влажности:  Влаомер-М4 – по принципу электропроводности.

Прибор ""ИПА-МГ4"" – реализует магнитный метод - имеет три основных режима работы:

Поиск оси стержня; Определение диаметра арматурного стержня при известном защитном слое; Определение защитного слоя при известном диаметре.

- Классификация  неразрушающих методов испытания строительных конструкций.

1. По функциональному назначению (по области применения).

  - методы контроля прочностных свойств материалов конструкций (по величине косвенного показателя прочности, КПД);

  - методы контроля физико-механических свойств материалов конструкций (контроль плотности, влажности);

  - контроль геометрических характеристик (определение толщин самих конструкций, защитных покрытий, определение размеров скрытых дефектов, определение параметров армирования);

  - методы дефектоскопии;

  - методы оценки напряженного деформационного состояния эксплуатации конструкций (определение величины напряжений, усилий в сечение конструкций или отдельных элементов);

- По физическим основам (по принципу действия).

  - механические методы (в основе лежит регистрация результатов воздействия на контролируемые конструкции);

  - акустические методы. Они основаны на возбуждении упругих механических колебаний в материалах конструкций, по характеристикам которых и по условиям их распространения можно судить  и о прочностных, и о физических свойствах, и о размерах конструкции, и о наличие дефектов.

Из всех акустических методов широко известны:

- Импульсный ультразвуковой метод контроля качества.

- Теневой метод. Используется в основном в дефектоскопии для определения зон тех или иных дефектов в пределах самой конструкции с двух сторон.

- Эхо метод. Используется при одностороннем доступе к поверхности конструкции. Если скорость прохождения ультразвука через материал известна, то глубина расположения дефекта   h=C*Δt/2

- Электромагнитные методы

- Метод проникающих сред. широко распространен при контроле качества сварных соединений

- Радиационные методы, используются для изучения физико-механических свойств и для скрытых дефектов, и инородных включений

- Тепловые методы, используются для дефектоскопии С.К., для  контроля теплоизоляции конструкции, а также для теплоизоляции покрытий.

- Оптические методы – самые современные, используются для измерения напряженно-деформированного состояния при работе под нагрузкой

А) стереофотограммаметрические методы

Б) методы голографии

3. Общее (предварительное) обследование  строительных  конструкций. Цели, задачи, методика проведения.

Общее предварительное обследование – начальный этап по технической  диагностике. Общее обследование производится с целью сбора и получения информации необходимой для качественной последующей оценки состояния конструкций. В комплексе работ в рамках общего обследования выполняются следующие инженерно-технические мероприятия:

1. ознакомление с технической документацией объекта в целом:   рабочий проект; технический паспорт здания; журнал службы технической эксплуатации; акты на скрытые работы; акт приемки здания в эксплуатацию.

2. инженерная подготовка визуального освидетельствования конструкций. Перед визуальным осмотром составляются чертежи здания (план, фасад, разрезы), выполняются маркировачные схемы  основных строительных конструкций.

3. натуральное освидетельствование конструкции (натуральное обследование)

Основная цель – выявление и регистрация дефектов и повреждений конструкции.

Визуальное или натуральное освидетельствование обычно проводится группой экспертов при минимальном количестве человек – не менее двух. Исполнители допускаются на объект с письменного разрешения главного инженера, или руководителя организации заказчика.

В тех случаях, когда СК недоступны для визуального осмотра производится откопка шурфов, либо устраивается вскрытие тех конструкций, которые мешают обследованию (вскрытие полов).

Для нормального проведения работ, рекомендуется разделить объект на несколько зон обследования. При этом  размер одной зоны рекомендуется назначать в пределах 1000 кв. м. Разделение объекта по зонам обследования, как правило, ведется по особенностям функционального назначения тех или иных участков объекта.

В процессе натурального освидетельствования составляется основной рабочий документ предварительного освидетельствования, который называется – ведомость или карта дефектов и повреждений.

4.Дефекты и повреждения строительных конструкций. Дефектоскопия строительных конструкций.

Дефектами называют начальное несовершенство конструкций, приобретенное в процессе изготовления, транспортации, монтажа до момента ввода здания в эксплантацию.

Повреждения конструкций называют ес. несовершенства полученные в процессе эксплуатации.

Серьезные дефекты ск. выявляются на стадии приемки здания в эксплуатацию, поэтому к эксплуатации допускаются конструкции имеющие незначительные дефекты.

Системы классификации дефектов и повреждений.

(1).По причинам выявления дефекты делятся: 1.- Ошибка проектировщиков; 2.- изготовление; 3.- при транспортировке; 4.- при монтаже.

Повреждения: 1- агрессивное воздействие окружающей среды (коррозия); 2- использование конструкций не по назначению. 3- механические повреждения конструкций ударного характера. 4- повреждение конструкций в экстремальных ситуациях. 5- повреждение конструкций в результате нарушения правил эксплуатации.

(2).Классификация по степени их влияния на работоспособность конструкций: 1 группа – аварийного характера, свидетельствует о полном  исчерпание несущей способности на момент обследования; 2группа – дефекты, повреждения, свидетельствующие о частичном снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкции, но на момент обследования отсутствуют обрушения, аварийного обследования конструкций; 3группа – незначительное снижение несущей способности конструкции.

##### Дефектоскопия - совокупность неразрушающих методов контроля материалов, использующихся для обнаружения нарушений однородности макроструктуры, отклонений химического состава и т.п. Различают:

##### -  ультразвуковую – при изготовлении сварных конструкций

##### - инфракрасную - использует инфракрасные (тепловые) лучи  для обнаружения непрозрачных для видимого света включений Дефектные участки в изделии изменяют тепловой поток. Неоднородность строения материалов можно исследовать также методом ультрафиолетовой дефектоскопии.

##### - магнитную - . применяют для исследования структуры материалов (магнитная структурометрия) и измерения толщины (магнитная толщинометрия).

- Рентгенодефектоскопия основана на поглощении рентгеновских лучей которое зависит от плотности среды и атомного номера элементов, образующих материал среды. Наличие таких дефектов, как трещины, раковины или включения инородного материала, приводит к тому, что проходящие через материал лучи ослабляются в различной степени.

- Гамма-дефектоскопия имеет те же физические основы, что и рентгенодефектоскопия, но используется излучение гамма-лучей,

##### - Капиллярная дефектоскопия -  основана на искусственном повышении свето- и цветоконтрастности дефектного участка относительно неповреждённого. Позволяет обнаруживать невооружённым глазом тонкие поверхностные трещины и др. несплошности материала, образующиеся при изготовлении и эксплуатации деталей машин.

Существуют и другие способы.

5. Детальное  (инструментальное)  обследование  строительных конструкций. Методы получения информации.

- основной базовый этап комплексного обследования.

- Комплекс мероприятий, проводимых с целью сбора и получением информации, необходимой для   последующей оценки технического состояния конструкций.

В процессе детального обследования собирается количество информации, которая будет использована в качестве исходных данных при выполнении расчетной или экспериментальной оценки состояние обследуемой конструкции

В отличие от предварительного обследования обследование детальное носит преимущественно выборочный характер.

Детальное визуально-инструментальное  обследование объекта в наиболее общем виде включает в себя (методы получения информации):

— изучение проектной и исполнительной документации;

— геологические и гидрогеологические изыскания;

— геодезические работы;

— взятие проб материала и их испытания;

— проведение неразрушающих испытаний обследуемых конструкций;

— выполнение поверочных расчетов конструкций;

— оценку состояния строительных конструкций и  обследуемого объекта в целом;

— составление Заключения по результатам детального обследования.

В процессе детального обследования выполняются следующие мероприятия:

- геометрические обмеры строительной конструкции с составлением обмерочных чертежей, включая маркеровочные и монтажные схемы, чертежи узлов. В процессе этих обмеров используются измерительные инструменты, которые применяются для определения отметок, а также для привязки фактического местоположения конструкции к разбивочным осям здания. Кроме того, для получения необходимой информации о геометрическом размере конструкции, а также их сечений.

- Выполняются промеры дефектов и повреждений

- Определение физических характеристик материалов

- Определяется тип и степень коррозии

- Устанавливаются фактические нагрузки на конструкцию

- Для конструкций работающих на знакопеременные нагрузки проверяют вибрацию

- Уточняются особенности статической работы.

После выполнения основных этапов обследования  производится оценка технического состояния строительных  конструкций, которая включает анализ результатов испытаний материалов и конструкций, окончательное определение  нагрузок и воздействий, проведение поверочных расчетов  несущих конструкций с учетом выявленных и них дефектов.

Итогом проведенного технического обследования  является Заключение по результатам обследования здания или сооружения, в котором дается общая оценка  эксплуатационного состояния объекта, приводятся рекомендации по дальнейшему его использованию и наблюдению за строительными конструкциями, а также предложения по усилению конструкций.

При выполнении работ по обследованию строительных конструкций необходимо вести строгий учет полученных данных в специальных журналах, оформлять акты  обследований на различные виды работ, проводить  фотофиксацию дефектов

6.Методы оценки технического состояния  строительных  конструкций по результатам обследования.

1) Способы экспертных оценок. Оценку состояния конструкции в результате предварительного обследования производит группа экспертов (не менее двух).

Основываясь на своем собственном опыте и квалификации эксперт имеет право не комментировать высказываемую им оценку. В этом случае достоинство это метода – оперативность, а недостаток – субъективность.

2) Метод балльных оценок. В основе метода положено специально разработанная шкала баллов. Каждая подобная шкала разработана специалистами определенной отрасли. Публикуется такая шкала в отчетной литературе. Все возможные состояния конструкций делятся на несколько характерных уровней, категория состояния здания, уровень физического износа, и т.д. Смысл шкалы балов в том, что для каждого из уровня приводится подробный перечень характерных признаков.

Неразрушающие методы применяют для определения прочности тяжелого бетона в возведенных (изготовленных) и эксплуатируемых бетонных и железобетонных конструкциях зданий и сооружений при:

-   промежуточном и приемочном производственном контроле качества конструкций, когда отсутствует необходимая исполнительная документация или возникают сомнения в ее достоверности;

-   выполнении общих (пpeдвapитeльныx) обследований эксплуатируемых конструкций, по результатам которых ориентировочно устанавливается категория состояния конструкций;

-   выполнении детальных (инструментальных) обследований эксплуатируемых конструкций с целью уточнения исходных данных, необходимых для количественной оценки технического состояния конструкций.

В строительную практику широко внедряются такие методы испытаний, которые обеспечивают быстрый и надежный контроль прочности бетона без его разрушения или путем местного разрушения, не влияющего на несущую способность конструкции. Все неразрушающие методы можно разделить на механические, физические и комплексные